|  |  |
| --- | --- |
| Condução térmica dos materiais utilizados em placas. | |
| **Materiais** | **Condução Térmica** |
| FR4 | ~ 0.3 |
| Alumina | 33 |
| Alumínio 5052 | 150 |
| Fonte: Winco K.C. Yung (2007). | |